ProColorEast

80420110

1K PLASTIC PRIMER

1K PLASTIC PRIMER

2004/42/IIB (e) (840) 730

|  | PREPARAZIONE Preparation ¦ Приготовление |  |
| --- | --- | --- |
|  | RAPPORTO MISCELA Mixing ratio ¦ Соотношение смешивания | - |
|  | PRODOTTO Product ¦ Продукт | 80420110 | 100 VOL |
|  | CATALIZZATORE Hardener ¦ Отвердитель | - | - |
|  | DILUENTE Thinner ¦ Разбавитель | - | - |

|  | APPLICAZIONE Application ¦ Нанесение |  |
| --- | --- | --- |
|  | POT Pot life (20° C) ¦ Время использования продукта после добавления отвердителя | - |
|  | VISCOSITÀ APPLICAZIONE Application viscosity ¦ Вязкость при нанесении | 10” ± 3’’ DIN/4 |
|  | REGOLAZIONE DELLA PISTOLA Airbrush adjustament ¦ Настройка краскопульта | 2 Giri ¦ Turns ¦ Оборота |
|  | UGELLO Nozzle ¦ Сопло | 1,2 – 1,3 |
|  | PRESSIONE ARIA Air Pressure ¦ Давление воздуха | 1,5 – 2 HVLP/ LVLP - RP |
|  | NUMERO MANI Number of coats ¦ Количество слоёв | 2 Leggere ¦ Light ¦ Лёгких |
|  | INTERVALLO TRA LE MANI Time interval between coats ¦ Интервал между слоями | 10’ |

|  | ESSICCAZIONE & RESA Drying & Yield¦Сушка и расход |  |
| --- | --- | --- |
|  | APPASSIMENTO Flash time ¦ Выдержка | 10’ |
|  | FUORI POLVERE Dry dust free ¦ Без пыли | 10’ |
|  | PRONTO AL MONTAGGIO Ready to use¦ Готово к установке | - |
|  | ESSICCAZIONE COMPLETA Through drying ¦ Полная сушка | 20 °C: 1 h |
|  | IR – ONDE MEDIE IR – Medium Waves¦ ИК сушка – средние волны IR – IRRADIANTI A GAS IR – Gas-fired radiant heaters ¦ ИК сушка - газ | - |
|  | SPESSORE FILM SECCO Dry film thickness ¦ Толщина сухой плёнки | 10-15µ |
|  | RESA RFU –M² / KG x 1 µ Yield RFU ¦ Расход готового к использованию продукта | 150 |

|  | CARTEGGIATURA Sanding ¦ Шлифование |  |
| --- | --- | --- |
|  | ROTO ORBITALE SECCO Roto-orbital dry sanding ¦ Орбитальная шлифмашина по сухому | - |
|  | ROTO ORBITALE BAGNATO Roto-orbital wet sanding ¦ Орбитальная шлифмашина по мокрому | - |
|  | CART MANUALE BAGNATO Manual sanding on wet ¦ Ручное шлифование по мокрому | - |
|  | CART MANUALE SECCO Dry manual sanding ¦ Ручное шлифование по сухому | P400-P600 |
|  | SOVRAVERNICIABILE overcoatable¦ возможность нанесения следующего слоя покрытия | Non più di ¦ Non more tan ¦ Не более 10’-12’ |

|  | CONSERVABILITA’ Storing ¦ Срок хранения |  |
| --- | --- | --- |
|  | CONSERVABILITA’ Storing ¦ Срок хранения | 24 Mesi ¦ Months ¦ Месяцев 5 < °C < 35 |

ProColorEast

80420110

1K PLASTIC PRIMER

1K PLASTIC PRIMER

2004/42/IIB (e) (840) 730

ОПИСАНИЕ

Полиуретановый 1K универсальный грунт (праймер) для пластика. 80420110 родился благодаря стремительно растущему использованию пластмасс в автомобильном секторе, как для внутренних, так и для наружных частей автомобиля.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Отличная адгезия.

- Быстрая сушка.

ВНИМАНИЕ

Таблица представляет все типы пластмасс, которые используются в автомобильном секторе и, которые могут быть окрашены праймером, код 80420110. Однако, просим учитывать тот факт, что пластмассы по своей природе достаточно неоднородны, поэтому мы рекомендуем всегда сделать пробную выкраску перед полной окраской детали.

Термопластмассы

ABS Акрилонитрил-Бутадиен-Стирол Бампер/Спойлер

EPDM Этилен-Пропилен-Диен-Метилен Спойлер/Колесная арка

PP* Полипропилен Бампер

Термореактивные

BMC-SMC Укреплённый полиэстер Бампер

PUR-RIM Полиуретан Бампер

PRFV-GFKM

*необходимо горение, чтобы гарантировать отличную адгезию

ВНИМАНИЕ

Не использовать продукт при температурах ниже 15 °С.

ПРОМЫВКА ОБОРУДОВАНИЯ

Использовать разбавитель для промывки или нитро-разбавитель.

PRODUCTS FOR PROFESSIONAL USE                                                                                                                                                   The data provided on this data sheet represent a summary of our best experience. However, it must be deemed merely informational in nature, without any binding value, also with regard to the possible property rights of third parties, and does not exempt the clients from carrying out their own verifications on the products we supply for the purpose of assessing their suitability for the processes and cycles to be implemented by the clients.  The application and use of the products (in addition to the type of substrate, drying conditions etc.) are beyond our control and therefore fall under the exclusive responsibility of the client. We reserve the right to periodically change and update without prior advance notice the information contained in the sheet: the latest version replaces the previous one. It is the responsibility of the user to verify that the data sheet is the most updated version before using the product. The information regarding health and safety is reported in the Safety Sheet.

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Данные, представленные в техническом паспорте, являются результатом нашего многолетнего опыта. Тем не менее, они должны рассматриваться как информация без какой-либо обязательной ценности, в том числе в отношении любых прав собственности третьих сторон, и эта информация не освобождает клиента от проведения собственных проверок продуктов, поставляемых нами, для оценки их пригодности или их соответствия процедурам и циклам, при которых клиент планирует использование продукты. Применение и использование наших продуктов (тип поверхности нанесения, условия сушки продукта и т. д.) происходит за пределами наших возможностей контроля и, следовательно, попадает под исключительную ответственность клиента. Мы оставляем за собой право без предварительного уведомления изменять и периодически обновлять информацию, содержащуюся в техническом паспорте: последняя версия технического паспорта заменяет любую предыдущую версию. Пользователь несет ответственность за проверку обновления технического паспорта перед использованием продукта. Информация о здоровье и безопасности указана в паспорте безопасности.