[image: image1.png]PRO
CoLOR

l EAsT l



[image: image11.png]


 80331101|1001|1301|1401| 2K Наполнитель 3:1  331 "мокрый-по-мокрому"

ProColorEast

[image: image26.png]@ refinish




2K Наполнитель 3:1  331 
"мокрый-по-мокрому"

80331101 |1001|1301|1401
2004/42/IIB (c) (540) 540
	
	

	
	80331101   СЕРЫЙ
80331001   БЕЛЫЙ
80331301   ЧЁРНЫЙ
80331401   БЕСЦВЕТНЫЙ


	
	Приготовление
	
	Изолирующий
	Мокорый по мокрому

	[image: image12.png]@) ()=




	Соотношение смешивания
	
	100 : 40%
100 : 33%
	100 : 40%
100 : 33%

	
	Продукт
	8033
	100%
	100%

	
	Отвердитель
	801525-- —стандартный
8215250- UHS 
	 40%
 33%
	 40%
 33%

	
	Разбавитель
	815250-- стандартный
810200-- быстрый
825300-- медленный
	 40%
 50%
	 40%
 50%


	ПРОДУКТ
	ОТВЕРДИТЕЛЬ
	РАЗБАВИТЕЛЬ

	80331101 |1001|1301|1401                                  801525--                    8215250                          8152500                 815250--
                                                                                                                                        (With 801525--)      (With 8215250)

	50 г
	15 г
	12,5 г
	15 г
	20 г

	100 г
	30 г
	25 г
	30 г
	40 г

	150 г
	45 г
	37,5 г
	45 г
	60 г

	200 г
	60 г
	50 г
	60 г
	80 г

	250 г
	75 g
	62,5 г
	75 г
	100 г

	300 г
	90 г
	75 г
	90 г
	120 г

	350 г
	105 г
	87,5 г
	105 г
	140 г 

	400 г 
	120 г
	100 г
	120 г
	160 г

	450 г
	135 г
	112,5 г
	135 г
	180 г

	500 г
	150 г
	125 г
	150 г
	200 г

	600 г
	180 г
	150 г
	180 г
	240 г

	700 г
	210 г
	175 г
	210 г
	280 г

	800 г
	240 г
	200 г
	240 г
	320 г

	900 г
	270 г
	225 г
	270 г
	360 г

	1000 г
	300 г
	250 г
	300 г
	400 г


Данные относятся к стандартному способу нанесения
	
	ПРИГОТОВЛЕНИЕ
	ИЗОЛИРУЮЩИЙ
	МОКРЫЙ ПО МОКРОМУ

	[image: image13.png]



	Период использования продукта после добавления отвердителя (20° C)
	2 ч
	2 ч

	[image: image14.png]X\




	Вязкость при нанесении
	16” ±1’’ DIN/4 
	16” ± 1’’ DIN/4 

	[image: image15.png]



	Настройка краскопульта
	2 оборота
	2 оборота

	
	Сопло
	1,2-1,3
	1,2-1,3

	
	Давление воздуха
	1,8-2,2   HVLP - RP
	1,8-2,2   HVLP - RP

	[image: image16.png]



	Количество слоёв
	2
	2

	[image: image17.png]



	Интервал между слоями
	5’-10’
	5’-10’


	
	Сушка и расход
	

	[image: image18.png]



	Выдержка
	-
	-

	    [image: image2.png]



	Без пыли
	10’
	10’

	  [image: image3.png]



	Готово к установке
	-
	-

	[image: image19.png]



	Полная сушка
	20 °C: 2 ч
60 °C: 15’ Эффективное время
	-



	   [image: image4.png]



	ИК сушка – средние волны
ИК сушка – газ
	10’

  5’
	-

	[image: image5.png]



	Толщина сухой плёнки
	30-40 мкр
	30-40 мкр

	[image: image6.png]R




	Расход готового к использованию продукта– M² / KG x 1 мкр
	450
	450


[image: image20.png]



	
	Шлифование
	ИЗОЛИРУЮЩИЙ
	МОКРЫЙ ПО МОКРОМУ

	[image: image21.png]



[image: image7]
	Орбитальная шлифмашина по сухому
	P500-P600
	-

	  [image: image8.png]3 Tagiia

| : === RE VS (&[]
ol

ncole oo |[© 8 < sbe x, ' Aar|[#2- A )& &
—— T s e 5

Home | Inserisa  layoutdipagina  Rifermenti  lettere  Revisone  Visualzza  Acobat

AaBbCcl AaBbCcDd AaBbCcDdl  s8oCedcte
TTtolot1  TTtoloTL.  Titolo1  Titolo2

4255CcD AaBbCc AABb( AaBbCel ABbCcD AsBBCED AsBbCeD AcbhCcD AasbCcd sce A

Ttolo3  Tolo4  Titolo  Sottotitolo Enfasi (or...

sti

#Trova -

. sostuisa
Cambia

= G | iy setegona -

5| Modiica

PALINI VERNICI S.r.l. Via San Gerolamo, 14 25055 Pisogne - BS - Italy *

OR SERVICE Tel. Of

- 0364 88.04.57 » WhatsApp 00!

-340

455207 + lab@palinal.com

|}
MADE
IN TTALY

Tipo di risutat:

Tuts i pi i fle mltimediah





	Орбитальная шлифмашина по мокрому
	-
	-

	[image: image22.png]



	Ручное шлифование по мокрому
	-
	-

	
	Ручное шлифование по сухому
	P600 – P800
	-

	[image: image9.png]



	Возможность нанесния следующего слоя покрытия
	20°C: 2 ч            

60°C: 15’-20’    
	20’


                  PRODOTTI COMPLEMENTARI 

                     | Complementary products | Дополнительные продукты                                                      
	
	
	ОТВЕРДИТЕЛЬ
	РАЗБАВИТЕЛЬ

	
	801525--
	Стандартный
	

	
	8215250-
	Стандартный UHS
	

	
	821020--
	Быстрый
	

	
	815250--
	
	Стандартный

	
	810200--
	
	Быстрый < 15°C

	
	825300--
	
	Медленный > 25°C


	ВОЗДУХ
	Камера для сушки
	ИК сушка

	МОКРЫЙ ПО МОКРОМУ
	12°C/18°C
	18°C/25°C
	25°C/35°C
	40°C
	60°C
	10’ – 15’  I.R.
	5’ – 10’ I.R./GAS

	
	821020--
	801525--
	801525--
	801525--
	
	
	
	

	ИЗОЛИРУЮЩИЙ
	821020--
	801525--
	801525--
	801525--
	801525--
	801525--
	801525--


Очень рекомендуемо[image: image23.bmp]
[image: image24.bmp][image: image25.png]


Рекомендуемо
Нанесение возможно
	
	Срок хранения
	

	
	Срок хранения
	24 месяца
5 < °C < 35


ProColorEast

[image: image10.png]PRO
CoLOR

l EAsT l





2K Наполнитель 3:1  331 
"мокрый-по-мокрому"

80331101 |1001|1301|1401

2004/42/IIB (c) (540) 540

ОПИСАНИЕ

Акриловый грунт «мокрый по мокрому». Может быть использован, как изолирующий грунт, так и как порозаполняющий грунт. Продукт возможно наносить прямо на катафорез, даже без шлифования, предварительно хорошо обезжирив поверхность.
ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА

80331101     СЕРЫЙ 

80331001     БЕЛЫЙ

80331301     ЧЁРНЫЙ

80331401     БЕСЦВЕТНЫЙ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

· Скорость – возможно последующее нанесении эмали на грунт уже через 20 минут с возможность шлифования мелких недочётов (неровностей).
· Прямое нанесение на катафорез, даже без его шлифования.

· Вертикальность – продукт лёгкий в нанесении, вероятность потеков минимальна.
· Отличный порозаполняющий эффект – продукт обладает уровнем заполнения на уровне с изолирующими грунтами.
· Отличный финальный эстетический вид полной системы покрытия – эмаль, как на основе воды, так и на основе сольвента (растовритель), нанесенная на грунт, как в версии мокрый по мокрому, так и в изолирующей версии  получает зеркальный, полный, блестящий, растянутый финальный эффект. Отсутствуют втягивания, а места, где ранее была нанесена шпатлевка, незаметны. 

ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

МОКРЫЙ ПО МОКРОМУ

При использовании продукта в версии мокрый по мокрому рекомендуется нанесение грунта в 2 слоя с выдержкой между ними в 5 минут при 20°C. После нанесения последнего слоя, примерно, через 20 минут при 20°C рекомендуется нанесение эмали, максимальное  время до нанесения эмали 1,5 часа, далее ручная прошлифовка зерном Р800. Грунт прекрасно взаимодействует с эмалями, как на основе воды, так и на основе сольвента (растовритель). В случае появления каких-то неровностей грунт может быть зашлифован зерном P1000 уже
после 20 минут при 20°C после нанесения финального слоя.

ИЗОЛЯТОР 

При использовании продукта, в изолирующей версии грунт можно шлифовать зерном P800 после 2 часов при 20°C или после 15 минут при 60°C после нанесения финального слоя.
ПРОМЫВКА ОБОРУДОВАНИЯ

Использовать разбавитель для промывки или нитро-разбавитель
 ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Данные, представленные в техническом паспорте, являются результатом нашего многолетнего опыта. Тем не менее, они должны рассматриваться как информация без какой-либо обязательной ценности, в том числе в отношении любых прав собственности третьих сторон, и эта информация не освобождает клиента от проведения собственных проверок продуктов, поставляемых нами, для оценки их пригодности или их соответствия процедурам и циклам, при которых клиент планирует использование продукты. Применение и использование наших продуктов (тип поверхности нанесения, условия сушки продукта и т. д.) происходит за пределами наших возможностей контроля и, следовательно, попадает под исключительную ответственность клиента. Мы оставляем за собой право без предварительного уведомления изменять и периодически обновлять информацию, содержащуюся в техническом паспорте: последняя версия технического паспорта заменяет любую предыдущую версию. Пользователь несет ответственность за проверку обновления технического паспорта перед использованием продукта. Информация о здоровье и безопасности указана в паспорте безопасности.


DISTRIBUTED BY AVTO-KAR
140408, Московская обл., г. Коломна, пр-д Станкостроителей, д. 17

Тел.: (496) 613 64 54, (495) 508-57-73

E-mail: zakaz@colorstu.ru

