Дата обновления:

05/2023

Двухкомпонентный прозрачный лак с высоким содержанием сухого остатка

Основные характеристики:

- Прост в применении

- Не требует дополнительного разбавления

- Обладает хорошим глянцем и растеканием

- Устойчив к механическому и физическому воздействию

- Устойчив к закипанию

- Защита от УФ излучения

Подложка: водные эмали, эмали на основе органических растворителей

| СМЕШИВАНИЕ: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Отвердитель | 2К Отвердитель VOC20, стандартный (арт. 83134105) |
|  | Соотношение смешивания | 100:50 объем |
|  |  | 100:50 вес |
|  | Жизнеспособность при 20 С0 | 1,5 часа |
|  | Вязкость при нанесении при 20 С0 | 17” ± 1’’ DIN/4 |

| НАСТРОЙКИ КРАСКОПУЛЬТА: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Подача продукта | 2 оборота |
|  | Дюза | RP, 1,2 – 1,3 мм |
|  | Давление воздуха | 2,0 ± 0,2 Бар |

| НАНЕСЕНИЕ И СУШКА: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кол-во слоёв | 2 слоя |
|  | Межслойная выдержка при 20 С0 | 10 минут |
|  | Интервал перед камерной сушкой при 20 С0 | 10 минут |
|  | Толщина сухой плёнки | 60 мкм |
|  | От пыли | 20 минут |
|  | Воздушная сушка 20 С0 | 16 часов |
|  | Печная сушка 60 С0 | 30 мин. |
|  | ИК сушка | 10 мин. – средние волны |
|  |  | 5 мин. – короткие волны |
|  | Монтажная прочность | 12 часов |

| ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ: |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Можно наносить повторно в течение 24 часов без промежуточного шлифования - Следует учитывать тот факт, что для нагрева комбинированных окрасочно-сушильных камер требуется дополнительное время - Полная полимеризация покрытия достигается при сушке 20 С0 в течение 7 дней |  |  |
|  | Полировка | 16 ч. – станд. отв. |
|  |  | 30 мин. – станд. отв. + 2-3 часа до полного охлаждения |

| ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Теоретический расход 1 кг смеси при толщине 60 мкм | 7,7 м2 |
|  | Срок хранения ( 5 С0 – 35 С0 ) | 24 месяца |
| Содержание нелетучих компонентов: |  | 46,2% |
| Содержание органических растворителей (VOC): |  | 538 гр./литр |
| Удельный вес: |  | 0,99 гр./см. куб. |

| ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1,0 литр | 80053301 | 2К HS Прозрачный лак 533 PRO VOC20 NEW |
| 0,5 литров | 83134105 | 2К Отвердитель 15 25 VOC20, стандартный |

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Данные, представленные в техническом паспорте, являются результатом нашего многолетнего опыта. Тем не менее, они должны рассматриваться как информация без какой-либо обязательной ценности, в том числе в отношении любых прав собственности третьих сторон, и эта информация не освобождает клиента от проведения собственных проверок продуктов, поставляемых нами, для оценки их пригодности или их соответствия процедурам и циклам, при которых клиент планирует использование продукты. Применение и использование наших продуктов (тип поверхности нанесения, условия сушки продукта и т. д.) происходит за пределами наших возможностей контроля и, следовательно, попадает под исключительную ответственность клиента. Мы оставляем за собой право без предварительного уведомления изменять и периодически обновлять информацию, содержащуюся в техническом паспорте: последняя версия технического паспорта заменяет любую предыдущую версию. Пользователь несет ответственность за проверку обновления технического паспорта перед использованием продукта. Информация о здоровье и безопасности указана в паспорте безопасности.