Дата обновления:

03/2024

Двухкомпонентный грунт-наполнитель с высоким содержанием сухого остатка

Основные характеристики:

- Простой в нанесении

- Обладает отличными адгезионными свойствами

- Высокая порозаполняющая способность

- Может быть использован, как изолирующий грунт

- Хорошая вертикальная устойчивость

- Гладкая, равномерная пленка

- Легко и быстро шлифуется

- Возможна доколеровка с использованием базовых миксов (до 10%)

- Возможна ИК-сушка

- Не содержит хроматов

Последующее нанесение: водные эмали, эмали на основе органических растворителей, 2K эмали

Подложка:

- Отвержденное отшлифованное лакокрасочное покрытие

- Заводская грунтовка, катафорезные покрытия (отшлифованные)

- Полиэфирные шпатлевки (отшлифованные)

- Ненасыщенные полиэфиры (отшлтфованные)

- Адгезионный грунт ProColorEast 401, эпоксидные грунты

- Важная информация: несмотря на то, что продукт имеет хорошую адгезию к стали, для лучшей антикоррозийной защиты мы рекомендуем наносить его на адгезионные/антикоррозионные грунты ProColorEast (401, EP 405, 407)

| СМЕШИВАНИЕ: |  | Шлифуемый наполнитель | Изолирующий грунт |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2К-Отвердитель (стандартный) арт.83134102 | 20% объем 13% вес | 20% объем 13% вес |
|  | Разбавитель (быстрый, стандартный, медленный) | 0 - 10% объем 0 - 6% вес | 20% объем 12% вес |
|  | Жизнеспособность при 20 С0 | 0,5 – 1 час | 1,5 – 2 часа |
|  | Вязкость при нанесении 20 С0 | 30” - 50” DIN/4 | 20” DIN/4 |

| НАСТРОЙКИ КРАСКОПУЛЬТА: |  | Шлифуемый наполнитель | Изолирующий грунт |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подача продукта | 2,5 - 3 оборота | 2 оборота |
|  | Дюза | 1,6 – 1,8 мм | 1,4 – 1,6 мм |
|  | Давление воздуха | 2,0 – 2,5 Бар | 1,8 – 2,2 Бар |

| НАНЕСЕНИЕ И СУШКА: |  | Шлифуемый наполнитель | Изолирующий грунт |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во слоёв | 2 - 3 | 2 |
|  | Межслойная выдержка при 20 С0 | 5 - 10 минут | 5 - 10 минут |
|  | Интервал перед сушкой в камере | 5 минут | 5 минут |
|  | Толщина сухой плёнки | 120 – 250 мкм | 60 – 80 мкм |

|  | Воздушная сушка 20 С0 | 3 - 5 ч. | 2 - 3 ч. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Печная сушка 60 С0 | 25 – 30 минут | 20 - 25 минут |
|  | ИК сушка | 10 – 15 минут | 10 – 15 минут |

| ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Теоретический расход м2 1 кг смеси при толщине 1 мкм | 450 - 460 м2 |
|  | Срок хранения ( 5 С0 – 35 С0 ) | 24 месяца |
| Содержание нелетучих компонентов: |  | 72,4% |
| Содержание органических растворителей (VOC): |  | 276 гр./литр |
| Удельный вес: |  | 1,639 гр./см3 |

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Данные, представленные в техническом паспорте, являются результатом нашего многолетнего опыта. Тем не менее, они должны рассматриваться как информация без какой-либо обязательной ценности, в том числе в отношении любых прав собственности третьих сторон, и эта информация не освобождает клиента от проведения собственных проверок продуктов, поставляемых нами, для оценки их пригодности или их соответствия процедурам и циклам, при которых клиент планирует использование продукты. Применение и использование наших продуктов (тип поверхности нанесения, условия сушки продукта и т. д.) происходит за пределами наших возможностей контроля и, следовательно, попадает под исключительную ответственность клиента. Мы оставляем за собой право без предварительного уведомления изменять и периодически обновлять информацию, содержащуюся в техническом паспорте: последняя версия технического паспорта заменяет любую предыдущую версию. Пользователь несет ответственность за проверку обновления технического паспорта перед использованием продукта. Информация о здоровье и безопасности указана в паспорте безопасности.