Дата обновления:

03/2025

Полиэфирная универсальная шпатлевка

Основные характеристики:

- Проста в применении

- Превосходно наносится и шлифуется

- Возможно нанесение в несколько слоев

- Не оставляет пор

- Повышенная износостойкость

Цвет: бежевый

Подложка: сталь, алюминий, оцинкованный лист, стеклопластик. Поверхности необходимо предварительно очистить и отшлифовать.

Не применяется на кислотные и синтетические грунты, нитро эмали и термопластические покрытия.

| СМЕШИВАНИЕ: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Отвердитель PE | Т 5 - 10 С0 2,5 – 3% вес Т 10 - 20 С0 1,5 – 2% вес Т свыше 20 С0 1 - 1,5% вес |
|  | Жизнеспособность при 20 С0 | 6 мин. |

Для избежания появления пятен на финишном покрытии, не допускается добавления более 3% отвердителя.

| НАНЕСЕНИЕ И СУШКА: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кол-во слоёв | 1 - 3 слоя |
|  | Межслойная выдержка при 20 С0 | 15 - 20 минут |
|  | Толщина сухой плёнки | До 1000 мкм |
|  | Воздушная сушка 20 С0 | 20 – 30 мин |
|  | ИК сушка | 5 мин. – средние волны |
|  |  | 2 – 3 мин. – короткие волны |

| ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Срок хранения ( 5 С0 – 35 С0 ) | 12 месяца |

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Данные, представленные в техническом паспорте, являются результатом нашего многолетнего опыта. Тем не менее, они должны рассматриваться как информация без какой-либо обязательной ценности, в том числе в отношении любых прав собственности третьих сторон, и эта информация не освобождает клиента от проведения собственных проверок продуктов, поставляемых нами, для оценки их пригодности или их соответствия процедурам и циклам, при которых клиент планирует использование продукты. Применение и использование наших продуктов (тип поверхности нанесения, условия сушки продукта и т. д.) происходит за пределами наших возможностей контроля и, следовательно, попадает под исключительную ответственность клиента. Мы оставляем за собой право без предварительного уведомления изменять и периодически обновлять информацию, содержащуюся в техническом паспорте: последняя версия технического паспорта заменяет любую предыдущую версию. Пользователь несет ответственность за проверку обновления технического паспорта перед использованием продукта. Информация о здоровье и безопасности указана в паспорте безопасности.