ProColorEast

80931101 | 1001| 1301

FONDO HYDRO 1K _ BAGNATO | BAGNATO

HYDRO 1K FILLER_ WET|WET

2004/42/IIB (c) (540) 70

|  | 80931101 GRIGIO GREY ¦ СЕРЫЙ 80931001 BIANCO WHITE ¦ БЕЛЫЙ 80931301 NERO BLACK ¦ ЧЁРНЫЙ |
| --- | --- |

|  | PREPARAZIONE Preparation ¦ Приготовление |  | ISOLANTE Insulating ¦ Изолятор | BAGNATO-BAGNATO Wet-Wet ¦ Мокрый по мокрому |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RAPPORTO MISCELA Mixing ratio ¦ Соотношение смешивания | - | - | - |
|  | PRODOTTO Product ¦ Продукт | 8093....... | 100 VOL | 100 VOL |
|  | CATALIZZATORE Hardener ¦ Отвердитель | - | - | - |
|  | DILUENTE Thinner ¦ Разбавитель | вода | 10-15 VOL | 30 VOL |

| PRODOTTO PRODUCT ¦ ПРОДУКТ | ISOLANTE INSULATING ¦ ИЗОЛЯТОР | BAGNATO-BAGNATO WET-WET ¦ МОКРЫЙ ПО МОКРОМУ |
| --- | --- | --- |
| 80931101/80931001/80931301 | DILUIZIONE DILUTION ¦ РАЗБАВЛЕНИЕ | DILUIZIONE DILUTION ¦ РАЗБАВЛЕНИЕ |
| 50 g | 5 g | 15 g |
| 100 g | 10 g | 30 g |
| 150 g | 15 g | 45 g |
| 200 g | 20 g | 60 g |
| 250 g | 25 g | 75 g |
| 300 g | 30 g | 90 g |
| 350 g | 35 g | 105 g |
| 400 g | 40 g | 120 g |
| 450 g | 45 g | 135 g |
| 500 g | 50 g | 150 g |
| 600 g | 60 g | 180 g |
| 700 g | 70 g | 210 g |
| 800 g | 80 g | 240 g |
| 900 g | 90 g | 270 g |
| 1000 g | 100 g | 300 g |

I dati si riferiscono all’applicazione Standard| Data refer to standard application | Данные относятся к стандартному нанесению

|  | APPLICAZIONE Application ¦ Нанесение | ISOLANTE Insulating ¦ Изолятор | BAGNATO-BAGNATO Wet-Wet ¦ Мокрый по мокрому |
| --- | --- | --- | --- |
|  | POT Pot life (20° C) ¦ Время использования продукта после добавления отвердителя | - | - |
|  | VISCOSITÀ APPLICAZIONE Application viscosity ¦ Вязкость при нанесении | 30” ± 3’’DIN/4 | 16” ± 1’’ DIN/4 |
|  | REGOLAZIONE DELLA PISTOLA Airbrush adjustament ¦ Настройка краскопульта | 2 Giri ¦ Turns ¦ Оборотов | 2 Giri ¦ Turns ¦ Оборотов |
|  | UGELLO Nozzle ¦ Сопло | 1,4-1,,5 | 1,2-1,3 |
|  | PRESSIONE ARIA Air Pressure ¦ Давление воздуха | 1,8-2,2 HVLP - RP | 1,8-2,2 HVLP - RP |
|  | NUMERO MANI Number of coats ¦ Количество слоёв | 2-3 | 2 |
|  | INTERVALLO TRA LE MANI Time interval between coats ¦ Интервал между слоями | 10’-15’ | 10-15’ |

|  | ESSICCAZIONE & RESA Drying & Yield¦Сушка и расход |  |
| --- | --- | --- |
|  | APPASSIMENTO Flash time ¦ Выдержка | 10’-15’ | 10’-15’ |
|  | FUORI POLVERE Dry dust free ¦ Без пыли | 20’ | 20’ |
|  | PRONTO AL MONTAGGIO Ready to use¦ Готово к установке | - | - |
|  | ESSICCAZIONE COMPLETA Through drying ¦ Полная сушка | 20 °C: 30’ 60 °C: 10’ | - - |
|  | IR – ONDE MEDIE IR – Medium Waves¦ ИК сушка – средние волны IR – IRRADIANTI A GAS IR – Gas-fired radiant heaters ¦ ИК сушка - газ | 10’ 5’ | - |
|  | SPESSORE FILM SECCO Dry film thickness ¦ Толщина сухой плёнки | 80-100µ | 30-40µ |
|  | RESA RFU –M² / KG x 1 µ Yield RFU ¦ Расход готового к использованию продукта | 430 | 380 |

|  | CARTEGGIATURA Sanding ¦ Шлифование | ISOLANTE Insulating ¦ Изолятор | BAGNATO-BAGNATO Wet-Wet ¦ Мкорый по мокрому |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ROTO ORBITALE SECCO Roto-orbital dry sanding ¦ Орбитальная шлифмашина по сухому | P500 | - |
|  | ROTO ORBITALE BAGNATO Roto-orbital wet sanding ¦ Орбитальная шлифмашина по мокрому | - | - |
|  | CART MANUALE BAGNATO Manual sanding on wet ¦ Ручное шлифование по мокрому | - | - |
|  | CART MANUALE SECCO Dry manual sanding ¦ Ручное шлифование по сухому | P500 - P600 | - |
|  | SOVRAVERNICIABILE overcoatable¦ возможность нанесения следующего слоя покрытия | 30’ | 20’ |

## PRODOTTI COMPLEMENTARI

## | Complementary products | Дополнительные продукты

|  |  | CATALIZZATORE Hardener ¦ Отвердитель | DILUENTE Thinner ¦ Разбавитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 8093…… | - | Дистиллированная вода |

| ARIA Air ¦ Воздух | FORNO Oven ¦ Сушка в камере | I.R. |
| --- | --- | --- |
| BAGNATO SU BAGNATO Wet-Wet ¦ Мокрый по мокрому | 12°C/18°C | 18°C/25°C | 25°C/35°C | 40°C | 60°C | 10’ – 15’ I.R. | 5’ – 10’ I.R./GAS |
| ISOLANTE Insulating ¦ Изолятор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

MOLTO CONSIGLIATO           | Very Suggested | Очень рекомендуемо

CONSIGLIATO                          | Suggested | Рекомендуемо

APPLICABILE                            | Applicable | Нанесение возможно

|  | CONSERVABILITA’ Storing ¦ Срок хранения |  |
| --- | --- | --- |
|  | CONSERVABILITA’ Storing ¦ Срок хранения | 12 Mesi ¦ Months ¦ Месяцев 5 < °C < 35 |

Sensibile alle basse temperature | Sensitive to low temperatures | Очень чувствителен к низким температурам

ProColorEast

80931101 | 1001 | 1301

FONDO HYDRO 1K _ BAGNATO | BAGNATO

HYDRO 1K FILLER_ WET | WET

2004/42/IIB (c) (540) 70

ОПИСАНИЕ

Акриловый однокомпонентный грунт на водной основе «мокрый по мокрому», VOC 70 гр/л. 80931101 может быть высушен на воздухе, или же в камере для сушки, как изолятор. Летучие вещества продукта состоят практически из воды, что позволяет полностью исключить выброс органических растворителей в окружающую среду при нанесении. 80931101 используется при кузовном ремонте, когда не требуются большие толщины сухой пленки.

ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА

80931101     СЕРЫЙ

80931101     БЕЛЫЙ

80931301     ЧЁРНЫЙ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Скорость – возможно нанесение эмалей поверх продукта уже через 3 минуты после сушки продукта с использованием теплого воздуха (фен для сушки) или же через 20 минут при 20 °C.

- Отличная адгезия к хорошо отшлифованному катафорезу, металлу, алюминию, фосфатным листам, гальвинизированным листам, стекловолокну, пластмассам типа ABS.

- Финальный эстетический вид – система покрытия, которая состоит из данного грунта, эмали, как на основе воды, так и на основе растворителей (сольвент), и лака представляет собой систему покрытия с отменным, полным, блестящим и растянутым внешним видом.

- Отлично шлифуется в изолирующей версии.

- Из-за своей химической природы, а именно благодаря тому, что основой продукта является вода, он является неагрессивным, поэтому настоятельно рекомендуется его использование при кузовном ремонте автомобилей в случаях, когда неизвестно, материалами какой химической природы ранее был окрашен автомобиль. При использовании данного грунта вероятность подрывания покрытия после завершения ремонта минимальна.

ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

МОКРЫЙ ПО МОКРОМУ

Разбавить продукт, код 80931101, на 30% (объем) с использованием разбавителя.

Отрегулировать краскопульт: сопло 1,3-1,4 мм, давление воздуха регулируем в зависимости от типа краскопульта –     3-4 бар, если краскопульт стандартный, 1,8-2,2 бар, если краскопульт – HLVP или LVLP. Придерживаясь расстояния 15 см от поверхности, нанести 2 равномерных слоя, соблюдая выдержку между слоями в 10-15 минут при 20°C (полная матовость).

После выдержки в 20 минут при 20°C или 2-3 минуты, обдувая поверхность тёплым воздухом (фен для сушки) нанести на грунт, код 80931101, эмаль/матовую базу, на основе воды или растворителя (сольвент).

ИЗОЛИРУЮЩАЯ ВЕРСИЯ

Разбавить продукт, код 80931101, на 10-15% (объем) с использованием разбавителя.

Отрегулировать краскопульт: сопло 1,5-1,7 мм, давление воздуха регулируем в зависимости от типа краскопульта –      3-4 бар, если краскопульт стандартный, 1,8-2,2 бар, если краскопульт – HLVP или LVLP. Придерживаясь расстояния     15 см от поверхности, нанести 2-3 равномерных слоя, соблюдая выдержку между слоями в 10-15 минут при 20°C (полная матовость). После сушки, через 2 часа при 20°C или 30 минут при 60°C, грунт необходимо отшлифовать и нанести эмаль, как на основе воды, так и на основе растворителя (сольвент).

ВНИМАНИЕ

Для большей антикоррозионной защиты рекомендуется наносить продукт на антикоррозионные грунты (серия 807) или катафорез.

ПРОМЫВКА ОБОРУДОВАНИЯ

Использовать растворитель для промывки.

PRODUCTS FOR PROFESSIONAL USE                                                                                                                                                   The data provided on this data sheet represent a summary of our best experience. However, it must be deemed merely informational in nature, without any binding value, also with regard to the possible property rights of third parties, and does not exempt the clients from carrying out their own verifications on the products we supply for the purpose of assessing their suitability for the processes and cycles to be implemented by the clients.  The application and use of the products (in addition to the type of substrate, drying conditions etc.) are beyond our control and therefore fall under the exclusive responsibility of the client. We reserve the right to periodically change and update without prior advance notice the information contained in the sheet: the latest version replaces the previous one. It is the responsibility of the user to verify that the data sheet is the most updated version before using the product. The information regarding health and safety is reported in the Safety Sheet.

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Данные, представленные в техническом паспорте, являются результатом нашего многолетнего опыта. Тем не менее, они должны рассматриваться как информация без какой-либо обязательной ценности, в том числе в отношении любых прав собственности третьих сторон, и эта информация не освобождает клиента от проведения собственных проверок продуктов, поставляемых нами, для оценки их пригодности или их соответствия процедурам и циклам, при которых клиент планирует использование продукты. Применение и использование наших продуктов (тип поверхности нанесения, условия сушки продукта и т. д.) происходит за пределами наших возможностей контроля и, следовательно, попадает под исключительную ответственность клиента. Мы оставляем за собой право без предварительного уведомления изменять и периодически обновлять информацию, содержащуюся в техническом паспорте: последняя версия технического паспорта заменяет любую предыдущую версию. Пользователь несет ответственность за проверку обновления технического паспорта перед использованием продукта. Информация о здоровье и безопасности указана в паспорте безопасности.