ProColorEast

80311101 |1001|1301

FONDO ACRILICO 2K RIEMPITIVO_ EXTRA RAPIDO

2K ACRYLIC FILLING FILLER_EXTRA RAPID

2004/42/IIB (c) (540) 500

|  | 80311101 GRIGIO GREY ¦ СЕРЫЙ 80311001 BIANCO WHITE ¦ БЕЛЫЙ 80311301 NERO BLACK ¦ ЧЁРНЫЙ |
| --- | --- |

|  | PREPARAZIONE Preparation ¦ Приготовление |  |
| --- | --- | --- |
|  | RAPPORTO MISCELA Mixing ratio ¦ Соотношение смешивания | 1 : 1 |
|  | PRODOTTO Product ¦ Продукт | 8031 | 100 VOL |
|  | CATALIZZATORE Hardener ¦ Отвердитель | 831520-- | 100 VOL |
|  | DILUENTE Thinner ¦ Разбавитель |  |  |

| PRODOTTO PRODUCT ¦ ПРОДУКТ 80311101 ¦ 80311001 ¦ 80311301 | CATALISI CATALYSIS ¦ КАТАЛИЗ 874SPEED | ACCELLERANTE ACCELERATING AGENT ¦ УСКОРИТЕЛЬ 8002585 |
| --- | --- | --- |
| 50 g | 27,5 g | 1,5 g |
| 100 g | 55 g | 3 g |
| 150 g | 82,5 g | 4,5 g |
| 200 g | 110 g | 6 g |
| 250 g | 137,5 g | 7,5 g |
| 300 g | 165 g | 9 g |
| 350 g | 192,5 g | 10,5 g |
| 400 g | 220 g | 12 g |
| 450 g | 247,5 g | 13,5 g |
| 500 g | 275 g | 15 g |
| 600 g | 330 g | 18 g |
| 700 g | 385 g | 21 g |
| 800 g | 440 g | 24 g |
| 900 g | 495 g | 27 g |
| 1000 g | 550 g | 30 g |

I dati si riferiscono all’applicazione Standard| Data refer to standard application | Данные относятся к стандартному способу нанесения

|  | APPLICAZIONE Application ¦ Нанесение |  |
| --- | --- | --- |
|  | POT Pot life (20° C) ¦ Период использования продукта после добавления отвердителя | 20’ |
|  | VISCOSITÀ APPLICAZIONE Application viscosity ¦ Вязкость при нанесении | 17” ± 1’’ DIN/4 |
|  | REGOLAZIONE DELLA PISTOLA Airbrush adjustament ¦ Настройка краскопульта | 2 Giri ¦ Turns ¦ Оборота |
|  | UGELLO Nozzle ¦ Сопло | 1,4 – 1,6 |
|  | PRESSIONE ARIA Air Pressure ¦ Давление воздуха | 1,8 – 2,2 HVLP/ LVLP - RP |
|  | NUMERO MANI Number of coats ¦ Количество слоёв | 2 – 4 |
|  | INTERVALLO TRA LE MANI Time interval between coats ¦ Интервал между слоями | 1° 5’, successive senza intervallo ¦ 1st 5’, subsequent without interval ¦ 1 слой - 5’, последующие без интервала |

|  | ESSICCAZIONE & RESA Drying & Yield¦Сушка и расход |  |
| --- | --- | --- |
|  | APPASSIMENTO Flash time ¦ Выдержка | - |
|  | FUORI POLVERE Dry dust free ¦ Без пыли | 5’ |
|  | PRONTO AL MONTAGGIO Ready to use¦ Готово к установке | - |
|  | ESSICCAZIONE COMPLETA Through drying ¦ Полная сушка | 20 °C: 20’ 60 °C: 5’ |
|  | IR – ONDE MEDIE IR – Medium Waves¦ ИК сушка – средние волны IR – IRRADIANTI A GAS IR – Gas-fired radiant heaters ¦ ИК сушка – газ | Non Consigliato ¦ Not Recommended ¦ Не рекомендуемо |
|  | SPESSORE FILM SECCO Dry film thickness ¦ Толщина сухой плёнки | 50µ Per Ogni Mano ¦For Each Coat ¦ Для каждого слоя |
|  | RESA RFU –M² / KG x 1 µ Yield RFU ¦ Расход готового к использованию продукта | 450 |

|  | CARTEGGIATURA Sanding ¦ Шлифование |  |
| --- | --- | --- |
|  | ROTO ORBITALE SECCO Roto-orbital dry sanding ¦ Орбитальная шлифмашина по сухому | P360 – P400 |
|  | ROTO ORBITALE BAGNATO Roto-orbital wet sanding ¦ Орбитальная шлифмашина по мокрому | - |
|  | CART MANUALE BAGNATO Manual sanding on wet ¦ Ручное шлифование по мокрому | - |
|  | CART MANUALE SECCO Dry manual sanding ¦ Ручное шлифование по сухому | P400 – P500 |
|  | SOVRAVERNICIABILE Overcoatable¦ Возможность нанесния следующего слоя покрытия | Dopo ¦ After ¦ После 20’ Fino A ¦ Up To ¦ До 15 Giorni ¦ Days ¦ Дней |

PRODOTTI COMPLEMENTARI

## | Complementary products | Дополнительные продукты

|  |  | CATALIZZATORE Hardener ¦ Отвердитель | AUSILIARI Auxiliaries ¦ Другие продукты |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 831520-- | Standard |  |
|  | 8002585- |  | T:°C < 15 RH: < 50 Accelerating agent¦ Ускоритель |

| ARIA Air ¦ Воздух | FORNO Oven ¦ Сушка в камере |
| --- | --- |
|  | 12°C/18°C | 18°C/25°C | 25°C/35°C | 40°C | 60°C |
| ISOLANTE Insulating ¦ Изолирующий | 831520-- + 8002585- | 831520-- | 831520-- | 831520-- | 831520-- |
| RIEMPITIVO Filling ¦ Порозаполняющий | 831520-- + 8002585- | 831520-- | 831520-- | 831520-- | 831520-- |

MOLTO CONSIGLIATO           | Very Suggested |Очень рекомендуемо

CONSIGLIATO                          | Suggested | Рекомендуемо

APPLICABILE                            | Applicable | Нанесение возможно

|  | CONSERVABILITA’ Storing ¦ Срок хранения |  |
| --- | --- | --- |
|  | CONSERVABILITA’ Storing ¦ Срок хранения | 18 Mesi ¦ Months ¦ Месяцев 5 < °C < 35 |

ProColorEast

80311101 | 80311001 | 80311301

FONDO ACRILICO 2K RIEMPITIVO_ EXTRA RAPIDO

2K ACRYLIC FILLING FILLER_EXTRA RAPID

2004/42/IIB (c) (540) 500

ОПИСАНИЕ

Самый быстрый акриловый грунт. Использование эмалей на водной основе, и лака, код 8005540, вместе с грунтом, код 80311101, позволяет провести полный ремонт менее, чем за 1 час.

Этот грунт имеет высокий уровень заполнения пор, его возможно наносить даже на катафорез, без предварительного шлифования.

ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА

80311101           СЕРЫЙ

80311001           БЕЛЫЙ

80311301           ЧЁРНЫЙ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Скорость – сушка за  20-30 минут на воздухе, 5-10 минут в камере (в зависимости от толщины, температуры и влажности).

- Меньшее использование тепловой энергии камеры для сушки и снижение стоимости ремонта.

- Отличный уровень заполнения пор и изоляции: от 100 до 200 микрон.

- Отличная шлифуемость.

- Отличная адгезия к поверхностям из алюминия, оцинковке, ABS, PP.

- Отличные антикоррозионные свойства. Отличная защита поверхности, даже при шлифовании вероятность, что поверхность будет раскрытой минимальна.

- Отличные вертикальность и блеск.

- Очень гибкий в аспекте последующего нанесения эмалей: от 20-30 минут до 15 дней (20°C) после нанесения продукта. Продукт отлично совместим, как с эмалями на основе воды, так и с эмалями на основе растворителя (сольвента).

ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Как только поверхность была подготовлена к нанесению продукта, в грунт необходимо сразу же добавлять отвердитель и затем немедленно наносить его. В зависимости от состояния поверхности для окрашивания и ее подготовки, необходимо наносить от двух до четырех слоев продукта. Время сушки и превосходный эстетический внешний вид не зависят от количества слоев. Выдержка до полного помутнения продукта (становления продукта матовым) требуется только для первого слоя. Последующие слои наносятся без интервалов между ними и выдержки.

ВНИМАНИЕ

После открытия продукт должен быть плотно закрыт и употреблен в течение месяца.
С продуктами данной химической природы не рекоммендуется использование смесительных крышек.

ПРОМЫВКА ОБОРУДОВАНИЯ

Использовать разбавитель для промывки или нитро-разбавитель

PRODUCTS FOR PROFESSIONAL USE                                                                                                                                                   The data provided on this data sheet represent a summary of our best experience. However, it must be deemed merely informational in nature, without any binding value, also with regard to the possible property rights of third parties, and does not exempt the clients from carrying out their own verifications on the products we supply for the purpose of assessing their suitability for the processes and cycles to be implemented by the clients.  The application and use of the products (in addition to the type of substrate, drying conditions etc.) are beyond our control and therefore fall under the exclusive responsibility of the client. We reserve the right to periodically change and update without prior advance notice the information contained in the sheet: the latest version replaces the previous one. It is the responsibility of the user to verify that the data sheet is the most updated version before using the product. The information regarding health and safety is reported in the Safety Sheet.

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Данные, представленные в техническом паспорте, являются результатом нашего многолетнего опыта. Тем не менее, они должны рассматриваться как информация без какой-либо обязательной ценности, в том числе в отношении любых прав собственности третьих сторон, и эта информация не освобождает клиента от проведения собственных проверок продуктов, поставляемых нами, для оценки их пригодности или их соответствия процедурам и циклам, при которых клиент планирует использование продукты. Применение и использование наших продуктов (тип поверхности нанесения, условия сушки продукта и т. д.) происходит за пределами наших возможностей контроля и, следовательно, попадает под исключительную ответственность клиента. Мы оставляем за собой право без предварительного уведомления изменять и периодически обновлять информацию, содержащуюся в техническом паспорте: последняя версия технического паспорта заменяет любую предыдущую версию. Пользователь несет ответственность за проверку обновления технического паспорта перед использованием продукта. Информация о здоровье и безопасности указана в паспорте безопасности.