ProColorEast

80421111 | 80420112

UNIVERSAL PLASTIC PRIMER_PIGMENTATO

UNIVERSAL PLASTIC PRIMER_PIGMENTED

2004/42/IIB (e) (840) 730

|  | 80421111 BIANCO WHITE ¦ БЕЛЫЙ 80421111 NERO BLACK ¦ ЧЁРНЫЙ |
| --- | --- |

|  | PREPARAZIONE Preparation ¦ Приготовление |  | BAGNATO SU BAGNATO Wet-Wet ¦ Мокрый по мокрому | TESTURIZZATO Textured ¦ Структура | ISOLANTE Insulating ¦ Изолирующая версия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RAPPORTO MISCELA Mixing ratio ¦ Соотношение смешивания |  | 2 : 1 Opzionale ¦ Optional ¦Опциональный | 2 : 1 | 2 : 1 |
|  | PRODOTTO Product ¦ Продукт | 8042011-- | 100 VOL | 100 VOL | 100 VOL |
|  | CATALIZZATORE Hardener ¦ Отвердитель | 8015250— | 10 VOL Opzionale ¦ Optional ¦Опциональный | 10 VOL | 10 VOL |
|  | DILUENTE Thinner ¦ Разбавитель | 8152500 STANDARD 8102000 FAST 8253000 SLOW | 50 VOL | 10-40 VOL | 50 VOL |

| PRODOTTO PRODUCT¦ ПРОДУКТ | CATALISI CATALYSIS ¦ КАТАЛИЗ | BAGNATO SU BAGNATO Wet-Wet ¦ Мокрый по мокрому | TESTURIZZATO Textured ¦ Структура | ISOLANTE Insulating ¦ Изолирующая версия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8042011-- | 8015250— | 8152500-- / 8253000-- |
| 50 g | 5 g | 25 g | 5-20 g | 25 g |
| 100 g | 10 g | 50 g | 10-40 g | 50 g |
| 150 g | 15 g | 75 g | 15-60 g | 75 g |
| 200 g | 20 g | 100 g | 20-80 g | 100 g |
| 250 g | 25 g | 125 g | 25-100 g | 125 g |
| 300 g | 30 g | 150 g | 30-120 g | 150 g |
| 350 g | 35 g | 175 g | 35-140 g | 175 g |
| 400 g | 40 g | 200 g | 40-160 g | 200 g |
| 450 g | 45 g | 225 g | 45-180 g | 225 g |
| 500 g | 50 g | 250 g | 50-200 g | 250 g |
| 600 g | 60 g | 300 g | 60-240 g | 300 g |
| 700 g | 70 g | 350 g | 70-280 g | 350 g |
| 800 g | 80 g | 400 g | 80-320 g | 400 g |
| 900 g | 90 g | 450 g | 90-360 g | 450 g |
| 1000 g | 100 g | 500 g | 100-400 g | 500 g |

I dati si riferiscono all’applicazione Standard| Data refer to standard application | Данные относятся к стандартному способу нанесения

|  | APPLICAZIONE Application ¦ Нанесение | BAGNATO SU BAGNATO Wet-Wet ¦ Мокрый по мокрому | TESTURIZZATO Textured ¦ Структура | ISOLANTE Insulating ¦ Изолирующая версия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | POT Pot life (20° C) ¦ Период использования продукта после добавления отвердителя | 8h Per Versione Catalizzata ¦ For Catalyzed Version ¦ Для версии с отвердителем | 8h | 8h |
|  | VISCOSITÀ APPLICAZIONE Application viscosity ¦ Вязкость при нанесении | 18” ± 3’’ DIN/4 | 18” ± 3’’ DIN/4 | 18” ± 3’’ DIN/4 |
|  | REGOLAZIONE DELLA PISTOLA Airbrush adjustament ¦ Настройка краскопульта | 2 Giri ¦ Turns ¦Оборота | 2 Giri ¦ Turns ¦Оборота | 2 Giri ¦ Turns ¦Оборота |
|  | UGELLO Nozzle ¦ Сопло | 1,2 – 1,3 | 1,4 – 1,5 | 1,2 – 1,3 |
|  | PRESSIONE ARIA Air Pressure ¦ Давление воздуха | 1,5 – 2 HVLP/ LVLP – RP | 1,6-1,8 HVLP/ LVLP – RP | 1,5 – 2 HVLP/ LVLP – RP |
|  | NUMERO MANI Number of coats ¦ Количество слоёв | 2 Leggere ¦ Light ¦ Лёгких | 2 Leggere ¦ Light ¦ Лёгких | 2 Leggere ¦ Light ¦ Лёгких |
|  | INTERVALLO TRA LE MANI Time interval between coats ¦ Интервал между слоями | 10’ | 10’ | 10’ |

| SFUMATURA ¦ FADE OUT ¦ НАПЫЛЕНИЕ | TESTURIZZATO Textured ¦ Структура |
| --- | --- |
|  | REGOLAZIONE DELLA PISTOLA Airbrush adjustament ¦ Настройка краскопульта | 2 Giri ¦ Turns ¦ Оборота |
|  | UGELLO Nozzle ¦ Сопло | 1,4-1,5 RP |
|  | PRESSIONE ARIA Air Pressure ¦ Давление воздуха | 1,4 HVLP/ LVLP – RP |
|  | DISTANZA DAL SUPPORTO Distance from the support ¦ Расстояние от поверхности нанесения | 25-30 cm |

|  | ESSICCAZIONE & RESA Drying & Yield¦Сушка и расход | BAGNATO SU BAGNATO Wet-Wet ¦ Мокрый по мокрому | TESTURIZZATO Textured ¦ Структура | ISOLANTE Insulating ¦ Изолирующая версия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | APPASSIMENTO Flash time ¦ Выдержка | 10’ | 10’ | 10’ |
|  | FUORI POLVERE Dry dust free ¦ Без пыли | 10’ – 15’ | 10’ – 15’ | 10’ – 15’ |
|  | PRONTO AL MONTAGGIO Ready to use¦ Готово к установке | - | - | - |
|  | ESSICCAZIONE COMPLETA Through drying ¦ Полная сушка | 20 °C: - 60 °C: - | 20 °C: - 60 °C: - | 20 °C: 6-8h 60 °C: 20-30’ |
|  | IR – ONDE MEDIE IR – Medium Waves¦ ИК сушка – средние волны IR – IRRADIANTI A GAS IR – Gas-fired radiant heaters ¦ ИК сушка – газ | - | - | - |
|  | SPESSORE FILM SECCO Dry film thickness ¦ Толщина сухой плёнки | 20-30µ | 20-30µ | 20-30µ |
|  | RESA RFU –M² / KG x 1 µ Yield RFU ¦ Расход готового к использовнию продукту | 280 (80421111) 210 (80420112) | 280 (80421111) 210 (80420112) | 280 (80421111) 210 (80420112) |

|  | CARTEGGIATURA Sanding ¦ Шлифование | BAGNATO SU BAGNATO Wet-Wet ¦ Мокрый по мокрому | TESTURIZZATO Textured ¦ Структура | ISOLANTE Insulating ¦ Изолирующая версия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ROTO ORBITALE SECCO Roto-orbital dry sanding ¦ Орбитальная шлифмашина по сухому | - | - | P400 – P600 |
|  | ROTO ORBITALE BAGNATO Roto-orbital wet sanding ¦ Орбитальная шлифмашина по мокрому | - | - | P500-P600 |
|  | CART MANUALE BAGNATO Manual sanding on wet ¦ Ручное шлифование по мокрому | - | - | P500-P600 |
|  | CART MANUALE SECCO Dry manual sanding ¦ Ручное шлифование по сухому | P400 – P600 | P400 – P600 | P400 – P600 |
|  | SOVRAVERNICIABILE Overcoatable¦ Возможность нанесния следующего слоя покрытия | 20’ – 24h | 20’ – 24h | 8-24h |

## PRODOTTI COMPLEMENTARI

## | Complementary products | Дополнительные продукты

|  |  | CATALIZZATORE Hardener ¦ Отвердитель | DILUENTE Thinner ¦ Разбавитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 8015250--- | Standard Maxi solid |  |
|  | 8152500 |  | Standard |
|  | 8102000 |  | Rapido ¦ Fast¦Быстрый |
|  | 8253000 |  | Lento¦Slow¦Медленный |

| ARIA Air ¦ Воздух | FORNO Oven ¦ Камера для сушки |
| --- | --- |
|  | 12°C/18°C | 18°C/25°C | 25°C/35°C | 40°c | 60°c |
| BAGNATO SU BAGNATO Wet-Wet ¦ Мокрый по мокрому |  |  |  |  |  |  | - | - |
| TESTURIZZATO Textured ¦ Структура | - | - | - | 8015250-- | 8015250-- |
| ISOLANTE Insulating ¦ Изолирующая версия | - | - | - | 8015250-- | 8015250-- |

MOLTO CONSIGLIATO               | Very Suggested |Очень рекомендуемо

CONSIGLIATO                          | Suggested | Рекомендуемо

APPLICABILE                            | Applicable | Нанесение возможно

|  | CONSERVABILITA’ Storing ¦ Срок хранения |  |
| --- | --- | --- |
|  | CONSERVABILITA’ Storing ¦ Срок хранения | 24 Mesi ¦ Months ¦ Месяцев 5 < °C < 35 |

ProColorEast

80421111 | 80420112

UNIVERSAL PLASTIC PRIMER_PIGMENTATO

UNIVERSAL PLASTIC PRIMER_PIGMENTED

2004/42/IIB (e) (840) 730

ОПИСАНИЕ

Полиуретановый универсальный грунт (праймер) для пластика. 8042011 родился благодаря стремительно растущему использованию пластмасс в автомобильном секторе, как для внутренних, так и для наружных частей автомобиля.

ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА

80421111      БЕЛЫЙ

80420112      ЧЁРНЫЙ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Отличная адгезия.

- Быстрая сушка.

- В отличии от своих бесцветных аналогов продукт представлен в белой и чёрной цветовых версиях, которые можно смешивать между собой для получения необходимого оттенка серого. Также продукт позволяет всего в два слоя достичь уровня укрывистости характерного для эмалей. Таким образом позволяя избежать их использование при покраске пластмассовых деталей автомобиля. Продукт может быть нанесен, как методом «мокрый по мокрому», так и методом «сухой по сухому» с последующим шлифованием.

- Продукт может быть использован, как структурный праймер и воссоздавать оригинальный заводской структурный эффект, используемый автопроизводителями на бамперах различных автомобилей.

- В 1К версии использования продукт может хранится в контейнере для смешивания до 30 дней.

ВНИМАНИЕ

Таблица представляет все типы пластмасс, которые используются в автомобильном секторе и, которые могут быть окрашены праймером, код 80421111/80420112. Однако, просим учитывать тот факт, что пластмассы по своей природе достаточно неоднородны, поэтому мы рекомендуем всегда сделать пробную выкраску перед полной окраской детали.

Термопластмассы

ABS Акрилонитрил-Бутадиен-Стирол Бампер/Спойлер

EPDM Этилен-Пропилен-Диен-Метилен Спойлер/Колесная арка

PP* Полипропилен Бампер

Термореактивные

BMC-SMC Укреплённый полиэстер Бампер

PUR-RIM Полиуретан Бампер

PRFV-GFKM

*необходимо горение, чтобы гарантировать отличную адгезию

ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

ПОДГОТОВКА

Первым этапом при любом из вариантов использования продукта является обязательная очистка поверхности. Поэтому перед нанесением праймера, очистите поверхность с помощью антисиликонового растворителя. Зачастую антисиликоновый растворитель не очень агрессивен даже с чувствительными к растворителям пластмассами, такими как ABS. Антисиликонвый растворитель позволяет удалить любые вещества, вредящие адгезии.

1К ПИГМЕНТИРОВАННЫЙ ПРАЙМЕР

Продукт может быть использован, как 1К пигментированный праймер по пластику. В данном случае продукт разбавляется на 50% с использованием разбавителя, код 8152500. Настройки краскопульта: сопло 1,2-1,3 мм, давление воздуха 1,8-2 бар. При нанесении придерживайтесь расстояния от поверхности нанесения в размере 15 см, нанесите 2 равномерных слоя, соблюдая интервал между слоями в размере 10 минут при 20 °C. Если есть необходимость, после 20 минут при 20 °C после нанесения последнего слоя продукта, возможно устранить различные дефекты лёгким шлифованием. После, на праймер Вы можете наносить эмали, как на основе воды, так и на основе сольвента (растворитель). Но, если период перед нанесением эмали при 20°C превысит 24 часа, праймер нужно зашлифовать.      В данном случае праймер, после его использования, может хранится в закрытом контейнере до 30 дней и быть использованным в любой момент.

УСТОЙЧИВОСТЬ К УДАРАМ ЩЕБНЯ

Праймер может быть разбавлен на 50% с использованием разбавителя, код 8152500, и катализирован на 10% (добавление отвердителя) с использованием, код 8015250. Это позволит грунту стать более упругим и эластичным, что позволит ему лучше поглощать удары щебня. Настройки краскопульта: сопло 1,2-1,3 мм, давление воздуха 1,8-2 бар. При нанесении придерживайтесь расстояния от поверхности нанесения в размере 15 см, нанесите 2 равномерных слоя, соблюдая интервал между слоями в размере 10 минут при 20 °C. После, на праймер Вы можете наносить эмали, как на основе воды, так и на основе сольвента (растворитель). Но, если период перед нанесением эмали при 20°C превысит  24 часа, праймер нужно зашлифовать.

СТРУКТУРНЫЙ ЭФФЕКТ

Праймер может быть разбавлен на 10-40% с разбавителем, код 8152500, и катализирован на 10% (добавление отвердителя) с использованием, код 8015250. Это позволит воссоздавать оригинальный заводской структурный эффект, который используется автопроизводителями на бамперах автомобилей. В данном случае, чем меньше разбавлен продукт, тем больше будет структурный эффект при нанесении. Настройки краскопульта: сопло 1,2-1,3 мм, давление воздуха 1,6-1,8 бар. При нанесении придерживайтесь расстояния 15-20 см от поверхности нанесения, нанесите 2 равномерных слоя, соблюдая интервал между слоями в размере 10 минут при 20 °C. После нанесения финального слоя необходимо сделать финальный напыл для создания структурного эффекта. Настройки краскопульта для финального напыла: сопло 1,2-1,3 мм, давление воздуха 1,4 бар. При нанесении увеличьте расстояние от поверхности нанесения до 25-30 см.

ИЗОЛИРУЮЩАЙ ВЕРСИЯ

Праймер может быть разбавлен на 50% с разбавителем, код 8152500, и катализирован на 10% (добавление отвердителя) с использованием, код 8015250. Настройки краскопульта: сопло 1,2-1,3 мм, давление воздуха 1,8-2 бар. При нанесении придерживайтесь расстояния от поверхности нанесения в размере 15 см, нанесите 2 равномерных слоя, соблюдая интервал между слоями в размере 10 минут при 20 °C.  После 6-8 часов праймер может быть отшлифован зерном P400-500 и окрашен эмалями, как на основе воды, так и на основе сольвента (растворитель).

ВНИМАНИЕ

Не использовать продукт при температурах ниже 15 °С.

ПРОМЫВКА ОБОРУДОВАНИЯ

Использовать разбавитель для промывки или нитро-разбавитель.

PRODUCTS FOR PROFESSIONAL USE                                                                                                                                                   The data provided on this data sheet represent a summary of our best experience. However, it must be deemed merely informational in nature, without any binding value, also with regard to the possible property rights of third parties, and does not exempt the clients from carrying out their own verifications on the products we supply for the purpose of assessing their suitability for the processes and cycles to be implemented by the clients.  The application and use of the products (in addition to the type of substrate, drying conditions etc.) are beyond our control and therefore fall under the exclusive responsibility of the client. We reserve the right to periodically change and update without prior advance notice the information contained in the sheet: the latest version replaces the previous one. It is the responsibility of the user to verify that the data sheet is the most updated version before using the product. The information regarding health and safety is reported in the Safety Sheet.

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Данные, представленные в техническом паспорте, являются результатом нашего многолетнего опыта. Тем не менее, они должны рассматриваться как информация без какой-либо обязательной ценности, в том числе в отношении любых прав собственности третьих сторон, и эта информация не освобождает клиента от проведения собственных проверок продуктов, поставляемых нами, для оценки их пригодности или их соответствия процедурам и циклам, при которых клиент планирует использование продукты. Применение и использование наших продуктов (тип поверхности нанесения, условия сушки продукта и т. д.) происходит за пределами наших возможностей контроля и, следовательно, попадает под исключительную ответственность клиента. Мы оставляем за собой право без предварительного уведомления изменять и периодически обновлять информацию, содержащуюся в техническом паспорте: последняя версия технического паспорта заменяет любую предыдущую версию. Пользователь несет ответственность за проверку обновления технического паспорта перед использованием продукта. Информация о здоровье и безопасности указана в паспорте безопасности.

# Text boxes

DILUIZIONE

DILUTION | РАЗБАВЛЕНИЕ